Tabel 1. Variasi Parameter Proses Pengelasan

| No. spc | Kuat Arus (A) | Posisi Pengelasan | Uji Makro | Uji Impak Charpy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 80 | 1 G | - | - |
| 2. | 80 | 3 G | - | - |
| 3. | 80 | 4 G | - | - |
| 4. | 100 | 1 G | - | - |
| 5. | 100 | 3 G | - | - |
| 6. | 100 | 4 G | - | - |
| 7. | 120 | 1 G | - | - |
| 8. | 120 | 3 G | - | - |
| 9. | 120 | 4 G | - | - |

Tabel 2. Hasil Pengujian Impact dan Hasil Perhitungan Impak

| No. Spc | Kuat Arus (A) | Posisi Pengelasan | E (Joule) | IS (Joule/mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 80 | 1G | 9.220 | 0.230 |
| 2. | 80 | 3G | 23.559 | 0.589 |
| 3. | 80 | 4G | 24.968 | 0.624 |
| 4. | 100 | 1G | 32.953 | 0.824 |
| 5. | 100 | 3G | 34.342 | 0.859 |
| 6. | 100 | 4G | 31.470 | 0.787 |
| 7. | 120 | 1G | 21.976 | 0.549 |
| 8. | 120 | 3G | 39.227 | 0.981 |
| 9. | 120 | 4G | 26.289 | 0.657 |

Tabel 3. Analisa Variasi Parameter Proses Pengelasan Metode Anova

| Source | DF | Seq SS | Adj SS | Adj MS | F - Value | P - Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posisi Las | 2 | 48,55 | 48,55 | 24,273 | 3,45 | 0,135 |
| Ampere | 2 | 32,61 | 32,61 | 16,304 | 2,32 | 0,215 |
| Error | 4 | 28,13 | 28,13 | 7,034 |  |  |
| Total | 8 | 109,29 |  |  |  |  |