Tabel 1. Parameter Proses pengelasan flash butt welding (FBW).

| No. spc | Waktu Penekanan (s) | Sudut Kemiringan (◦) | Uji Kekuatan Tarik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | 5 | - |
| 2. | 5 | 5 | - |
| 3. | 7 | 5 | - |
| 4. | 3 | 10 | - |
| 5. | 5 | 10 | - |
| 6. | 7 | 10 | - |
| 7. | 3 | 15 | - |
| 8. | 5 | 15 | - |
| 9. | 7 | 15 | - |

Tabel 2. Data Uji Tarik

| No. Spc | Sudut Kemiringan (◦) | Waktu Penekanan (s) | Tegangan (Kgf/mm2) | Regangan | Modulus Elastisitas (Kgf/ mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5◦ | 03.55 | 2,345 | 0,065 | 36,07 |
| 2. | 5◦ | 05.62 | 4,846 | 0,059 | 82,13 |
| 3. | 5◦ | 07.95 | 3,5 | 0,165 | 21,21 |
| 4. | 10◦ | 03.65 | 3,04 | 0,019 | 160 |
| 5. | 10◦ | 05.70 | 1,791 | 0,017 | 105,35 |
| 6. | 10◦ | 07.6 | 2,96 | 0,016 | 185 |
| 7. | 15◦ | 03.48 | 3,338 | 0,022 | 151,72 |
| 8. | 15◦ | 05.75 | 2,945 | 0,035 | 84,14 |
| 9. | 15◦ | 07.70 | 2,764 | 0,214 | 12,91 |

Tabel 3. Titik Patahan Spesimen Uji Tarik

| No. Spc | Sudut Kemiringan (◦) | Waktu Penekanan (s) | Titik Patahan (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5◦ | 03.55 | 7 mm ke kiri dari titik tengah spesimen |
| 2. | 5◦ | 05.62 | 3,5 mm ke kanan dari titik tengah spesimen |
| 3. | 5◦ | 07.95 | 5,5 mm ke kiri dari titik tengah spesimen |
| 4. | 10◦ | 03.65 | 0 mm dari titik tengah spesimen |
| 5. | 10◦ | 05.70 | 2 mm ke kanan dari titik tengah spesimen |
| 6. | 10◦ | 07.6 | 6 mm ke kiri dari titik tengah spesimen |
| 7. | 15◦ | 03.48 | 2 mm ke kanan dari titik tengah spesimen |
| 8. | 15◦ | 05.75 | 7.5 ke kanan dari titik tengah spesimen |
| 9. | 15◦ | 07.70 | 6,5 ke kanan dari titik tengah spesimen |

Tabel 4. Foto Patahan Spesimen Uji Tarik

| Spesimen Sebelum di Uji Tarik | Spesimen Sesudah di Uji Tarik |
| --- | --- |