Analysis of Coating Remaining life Assessment on Continuous Nozzle Using the ASTM D1654 Method

[Analisis Remaining life Assessement Coating Pada Continous Nozzle Dengan Metode ASTM D1654]

Arya Rizki Rahmadani 1), Ali Akbar *,2)

1)Program Studi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

2)Program Studi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: aliakbar@umsida.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the effect of varying compositions of coffee and tea waste on the tensile properties of a biocomposite, considering the role of coffee as a coarse fiber and tea as a fine fiber	 is recommended as the optimum formulation for non-structural biocomposite applications based on organic waste.

Keywords - coffee waste, tea waste, polymer composite, tensile strength, biocomposite.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variasi komposisi limbah kopi dan teh terhadap sifat tarik biokomposit, dengan.

Kata Kunci - limbah kopi, limbah teh, komposit polimer, kekuatan tarik, biokomposit.

# I. Pendahuluan

Korosi merupakan salah satu mekanisme degradasi utama yang menentukan umur layan (service life) komponen logam, khususnya pada peralatan proses yang beroperasi dalam lingkungan lembap, korosif, dan mengalami fluktuasi temperatur. Untuk mengendalikan laju korosi, sistem pelapisan (coating) diaplikasikan sebagai penghalang antara substrat logam dan lingkungan. Pada komponen seperti continuous nozzle berbahan aluminium maupun baja galvanis (galvanize), coating berperan ganda: melindungi substrat dari serangan korosi dan mempertahankan integritas dimensi dinding nozzle agar tidak terjadi penipisan yang berujung kebocoran dan unplanned shutdown.

Dalam praktik industri, continuous nozzle umumnya diberi perlindungan tambahan melalui dua metode pengecatan utama, yaitu powder coating dan pengecatan konvensional dengan metode spray. Powder coating memanfaatkan serbuk coating yang diberi muatan listrik dan kemudian dipanaskan hingga melebur dan membentuk lapisan film yang homogen dan relatif tebal. Metode ini banyak digunakan pada substrat aluminium maupun komponen galvanis karena menghasilkan lapisan yang lebih keras, tahan abrasi, serta memiliki adhesi yang baik pada permukaan yang telah dipersiapkan (misalnya melalui sandblasting atau chemical pretreatment). Sementara itu, pengecatan spray (liquid coating) lebih fleksibel untuk geometri kompleks dan perbaikan lokal (touch-up), namun ketebalan lapisan (Dry Film Thickness/DFT) cenderung lebih bervariasi dan berpotensi meninggalkan area tipis (thin spot) atau pori yang menjadi titik awal korosi.

Perbedaan metode pengecatan dan jenis substrat (aluminium vs galvanize) ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan coating jangka panjang. Aluminium memiliki lapisan oksida alami yang relatif protektif, tetapi tetap membutuhkan coating untuk lingkungan agresif. Galvanize mengandalkan lapisan seng sebagai proteksi katodik, namun jika coating di atasnya rusak atau terlalu tipis, korosi dapat dipercepat pada daerah cacat, terutama di sekitar tepi goresan, sudut, dan sambungan las. Oleh karena itu, karakterisasi ketebalan coating dan tingkat kerusakannya menjadi hal krusial dalam menilai keandalan sistem pelapisan pada continuous nozzle.

Untuk menilai kondisi aktual lapisan cat kering, digunakan pengukuran Dry Film Thickness (DFT) dengan alat DFT gauge secara non-destruktif. Pengukuran ini memberikan data ketebalan nyata pada berbagai titik nozzle, sehingga dapat dibandingkan dengan spesifikasi desain dan batas minimum yang direkomendasikan untuk masing-masing sistem coating (powder maupun spray) pada substrat aluminium dan galvanize. DFT yang terlalu rendah mengindikasikan rendahnya margin proteksi, sedangkan variasi yang besar menunjukkan kualitas aplikasi yang kurang konsisten dan berpotensi memunculkan titik lemah.

Selain ketebalan, tingkat kerusakan visual dan perambatan korosi pada coating dievaluasi menggunakan metode standar ASTM D1654. Metode ini digunakan untuk menilai kerusakan coating setelah paparan lingkungan korosif, dengan fokus pada perambatan korosi dari goresan (scribe creep), pengelupasan, dan kerusakan di sekitar cacat. Hasilnya dinyatakan dalam bentuk rating numerik, yang dapat dikaitkan dengan laju degradasi coating dan efektivitas proteksi terhadap substrat aluminium maupun galvanize.

Penelitian dengan judul “Analisis Remaining life Assessment Coating pada Continuous Nozzle dengan Metode ASTM D1654” memadukan pengukuran ketebalan lapisan menggunakan alat DFT dengan penilaian kerusakan coating sesuai ASTM D1654 pada nozzle berlapis powder coating dan spray dengan substrat aluminium dan galvanize. Melalui kombinasi data ketebalan, rating kerusakan, metode aplikasi coating, dan jenis substrat, diharapkan dapat disusun estimasi remaining life coating yang lebih kuantitatif. Hasilnya menjadi dasar teknis untuk penentuan interval inspeksi, strategi maintenance, dan keputusan recoating yang lebih terencana, sehingga keandalan operasi dan keselamatan sistem yang menggunakan continuous nozzle dapat ditingkatkan.

# II. Metode

- Diagram Alir Penelitian

Dalam penelitian ini, langkah-langkah proses penelitian akan dijelaskan dalam diagram alir (flow chart), Diagram alir (flow chart) dapat dilihat gambar tersebut.

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

- Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data pada penelitian ini dilakukan secara bertahap dan terstruktur mulai dari persiapan spesimen hingga proses evaluasi coating. Pertama, dilakukan identifikasi dan pemilihan continuous nozzle dengan variasi jenis substrat (aluminium dan galvanize) serta metode pengecatan yang berbeda, yaitu powder coating dan pengecatan spray. Setiap nozzle dibersihkan dari kotoran lepas, oli, dan kontaminan permukaan untuk memastikan hasil pengukuran tidak terganggu. Selanjutnya dilakukan inspeksi visual awal guna mendokumentasikan kondisi permukaan coating, meliputi adanya cacat seperti blistering, flaking, karat tampak, maupun kerusakan lokal di sekitar sambungan dan tepi.

Setelah itu, pengukuran ketebalan lapisan cat kering (Dry Film Thickness/DFT) dilakukan menggunakan alat DFT gauge secara non-destruktif pada beberapa titik yang telah ditentukan di sepanjang permukaan nozzle (zona lurus, area sambungan, dan area kritis lain), kemudian hasilnya dicatat dan dirata-ratakan untuk setiap kombinasi substrat dan metode coating. Untuk keperluan penilaian menggunakan ASTM D1654, pada spesimen uji dibuat goresan terkontrol (scribe) hingga mencapai substrat, lalu spesimen dipaparkan pada lingkungan korosif atau uji korosi terakselerasi sesuai prosedur pendukung standar.

Setelah periode paparan tertentu, dilakukan inspeksi lanjutan untuk mengukur panjang perambatan korosi derajat kerusakan coating di sekitarnya, kemudian diberikan rating sesuai kriteria ASTM D1654.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan dua tahapan perhitungan yang dirangkum dalam satu model perhitungan umur coating. Ketebalan lapisan cat kering yang terbaca pada alat DFT dalam satuan mikrometer (µm) terlebih dahulu dikonversi menjadi milimeter (mm) dengan persamaan:

Tebal Coating (mm)=Tebal Coating (µm)1000

Nilai ketebalan dalam satuan mm tersebut kemudian digunakan untuk menghitung remaining life atau umur layan coating berdasarkan laju penipisan per tahun (mm/tahun) melalui persamaan:

Umur Coating=Tebal Coating (mm)Laju Penipisan / Tahun (mm/tahun)

Setelah seluruh data hasil pengukuran ketebalan coating diolah dikonversi dari mikrometer (µm) ke milimeter (mm) dan dihitung umur layan (remaining life) berdasarkan laju penipisan—nilai-nilai tersebut direkap secara sistematis dan disajikan pada tabel. Variabel yang diteliti dirangkum dalam kolom Metode Coating, Jenis Material, Ketebalan Awal (μm), Ketebalan Saat Ini (μm), Waktu Paparan (bulan), Laju Penipisan (μm/bln), Ketebalan Minimum (μm), dan Sisa Umur (bulan), di mana metode coating dan jenis material berperan sebagai variabel bebas, sedangkan laju penipisan dan sisa umur coating merupakan variabel terikat yang digunakan untuk menganalisis pengaruh sistem pelapisan terhadap degradasi dan umur layan coating.

Tabel 1 Hasil Pengujian

| No | Metode Coating | Jenis Material | Ketebalan Awal (μm) | Ketebalan Saat Ini (μm) | Waktu Paparan (bulan) | Laju Penipisan (μm/bln) | Ketebalan Minimum (μm) | Sisa Umur (bulan) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powder Coating | Aluminium |  |  |  |  | 10 |  |
| 2 | Spray | Aluminium |  |  |  |  | 10 |  |
| 3 | Powder Coating | Galvanized |  |  |  |  | 10 |  |
| 4 | Spray | Galvanized |  |  |  |  | 10 |  |

# III. Hasil dan Pembahasan

- Hasil Uji Dry Film Thickness

# IV. Simpulan

# Ucapan Terima Kasih

# Referensi

Conﬂict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or ﬁnancial relationships that could be construed as a potential conﬂict of interest.