The Effect of Mixing Composition of Coffee and Tea Waste on Tensile Strength

[Pengaruh Komposisi Pencampuran Limbah Kopi Dan Teh Untuk Pemanfaatan Limbah Terhadap Kekuatan Uji Tarik]

Muhammad Aziz Ardhani1), Ali Akbar *,2)

1)Program Studi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

2)Program Studi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: aliakbar@umsida.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the effect of varying compositions of coffee and tea waste on the tensile properties of a biocomposite, considering the role of coffee as a coarse fiber and tea as a fine fiber. Four composition variants were tested, namely Sample 1 (70% coffee : 30% tea), Sample 2 (50% coffee : 50% tea), Sample 3 (100% coffee), and Sample 4 (100% tea). Tensile tests were performed, and the load–displacement data were converted into stress–strain curves to obtain the yield strength and ultimate tensile strength (UTS). The results show that Sample 1 has a yield strength of approximately 5.65 MPa at 2.65% strain and a UTS of about 21.82 MPa at 7% strain, while Sample 2 exhibits the best performance with a yield strength of about 5.6 MPa at 2.6% strain and the highest UTS of approximately 28 MPa at 9.3% strain. Sample 3 (100% coffee) reaches a UTS of only about 16.9 MPa, whereas Sample 4 (100% tea) shows the lowest strength with a UTS of around 10.39 MPa and a yield strength of about 1.88 MPa. Overall, these results indicate that a balanced combination of coarse coffee fibers and fine tea fibers can produce a denser composite structure, a more uniform stress distribution, and a better combination of strength and ductility compared to single-fiber compositions. Therefore, the 50% coffee and 50% tea composition is recommended as the optimum formulation for non-structural biocomposite applications based on organic waste.

Keywords - coffee waste, tea waste, polymer composite, tensile strength, biocomposite.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variasi komposisi limbah kopi dan teh terhadap sifat tarik biokomposit, dengan mempertimbangkan peran kopi sebagai serat kasar dan teh sebagai serat halus. Empat variasi komposisi yang diuji yaitu Sampel 1 (70% kopi : 30% teh), Sampel 2 (50% kopi : 50% teh), Sampel 3 (100% kopi), dan Sampel 4 (100% teh). Pengujian dilakukan menggunakan uji tarik, kemudian data beban–perpindahan dikonversi menjadi kurva tegangan–regangan untuk memperoleh nilai yield strength dan tensile strength maksimum (UTS). Hasil pengujian menunjukkan bahwa Sampel 1 memiliki yield strength sekitar 5,65 MPa pada regangan 2,65% dan UTS ≈ 21,82 MPa pada regangan 7%, sedangkan Sampel 2 memberikan performa terbaik dengan yield strength ≈ 5,6 MPa pada regangan 2,6% dan UTS tertinggi ≈ 28 MPa pada regangan 9,3%. Sampel 3 (100% kopi) hanya mencapai UTS ≈ 16,9 MPa, sementara Sampel 4 (100% teh) menunjukkan kekuatan terendah dengan UTS ≈ 10,39 MPa dan yield strength ≈ 1,88 MPa. Secara umum, hasil ini mengindikasikan bahwa kombinasi serat kasar kopi dan serat halus teh yang seimbang mampu menghasilkan struktur komposit yang lebih padat, distribusi tegangan yang lebih merata, serta kombinasi kekuatan dan keuletan yang lebih baik dibanding komposisi tunggal. Dengan demikian, komposisi 50% kopi dan 50% teh direkomendasikan sebagai formulasi optimum untuk aplikasi biokomposit non-struktural berbasis limbah organik.

Kata Kunci - limbah kopi, limbah teh, komposit polimer, kekuatan tarik, biokomposit.

# I. Pendahuluan

Dalam menghadapi tantangan global terkait isu lingkungan dan keberlanjutan, pemanfaatan limbah organik sebagai bahan baku alternatif telah menjadi fokus penting dalam pengembangan material baru yang ramah lingkungan[1]. Salah satu jenis limbah organik yang sangat melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal adalah ampas kopi dan teh[2]. Limbah ini biasanya hanya dibuang atau dimanfaatkan sebagai kompos dalam skala kecil, padahal mengandung komponen serat alami seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, dan polifenol yang memiliki potensi sebagai bahan penguat dalam pembuatan material komposit berbasis polimer[3]. Melalui pendekatan yang tepat, ampas kopi dan teh dapat diolah menjadi produk material baru yang tidak hanya memiliki kekuatan mekanik yang baik, tetapi juga mendukung upaya pengurangan limbah dan memperkuat ekonomi berbasis sumber daya lokal[4], [5].

Material komposit yang berbasis limbah kopi dan teh memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai alternatif bahan konvensional yang lebih ramah lingkungan[6]. Dalam proses pembuatannya, limbah kopi dan teh dapat dicampurkan ke dalam matriks polimer seperti Bio Adhesive Glue atau epoxy resin[7]. Salah satu sifat mekanik yang penting untuk dievaluasi dari material hasil pencampuran ini adalah kekuatan tarik atau tensile strength, yaitu kemampuan material untuk menahan gaya tarik sebelum mengalami kerusakan atau patah[8]. Dalam konteks penelitian ini, kekuatan tarik menjadi indikator utama untuk menilai seberapa efektif partikel limbah dapat berkontribusi terhadap performa struktural dari komposit yang dihasilkan[9], [10].

Penelitian ini secara khusus difokuskan untuk mencari komposisi campuran terbaik antara limbah kopi dan teh dengan polimer, guna mengetahui rasio mana yang menghasilkan kekuatan tarik paling tinggi. Tidak seperti pendekatan multivariabel yang kompleks, penelitian ini memusatkan perhatian hanya pada satu variabel bebas, yaitu rasio campuran limbah terhadap polimer, sementara variabel lainnya seperti jenis polimer dan metode pencampuran tetap dibuat konstan. Metode pencampuran yang digunakan adalah hand lay-up dan compression molding, yang dipilih karena kemudahan dan efisiensinya dalam produksi skala laboratorium. Seluruh sampel yang dihasilkan kemudian diuji tarik menggunakan alat uji mekanik standar untuk mengukur nilai maksimum beban tarik yang mampu ditahan sebelum material mengalami kegagalan[11].

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi komposisi rasio limbah kopi dan teh yang paling optimal dari segi kekuatan tarik. Selain memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi material, penelitian ini juga memiliki dampak ekonomi yang nyata, yaitu meningkatkan nilai tambah dari limbah kopi dan teh yang sebelumnya dianggap tidak bernilai. Dengan demikian, limbah tersebut tidak hanya menjadi bahan baku alternatif, tetapi juga produk yang memiliki potensi ekonomi dan pasar. Pemanfaatan ini secara langsung dapat mendukung prinsip ekonomi sirkular, membuka peluang bagi sektor industri kecil dan menengah (IKM), serta memperkuat inisiatif pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada sumber daya lokal.

# II. Metode

- Diagram Alir Penelitian

Dalam penelitian ini, langkah-langkah proses penelitian akan dijelaskan dalam diagram alir (flow chart), Diagram alir (flow chart) dapat dilihat gambar tersebut.

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

- Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini diawali dengan proses penyiapan bahan baku utama berupa ampas kopi dan teh. Bahan limbah tersebut dikeringkan terlebih dahulu menggunakan sinar matahari hingga kadar airnya mencapai tingkat yang optimal, guna menghindari potensi degradasi atau pertumbuhan mikroorganisme yang dapat mempengaruhi hasil pengujian. Proses pengeringan dilakukan secara alami hingga bahan dinyatakan siap untuk digunakan dalam proses selanjutnya.

Gambar 2. Proses Persiapan Bahan

Setelah proses pengeringan selesai, setiap bahan ditimbang dengan massa sebesar 30 gram untuk masing-masing variasi komposisi yang akan diuji. Penimbangan dilakukan secara presisi untuk menjamin konsistensi antar spesimen dan memastikan bahwa setiap variabel berada dalam kondisi yang setara dengan komposisi seperti Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Varibel Komposisi Pengujian

| No | Komposisi Limbah | Kopi (X%) | Teh (Y%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X:Y | 70 | 30 |
| 2 | X:Y | 50 | 50 |
| 3 | Kopi 100% | 100 | 0 |
| 4 | Teh 100% | 0 | 100 |

Penggunaan variasi komposisi limbah kopi dan teh dalam proporsi X:Y seperti 70:30 dan 50:50, serta komposisi ekstrem 100% kopi dan 100% teh bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi masing-masing limbah terhadap kekuatan tarik material komposit yang dihasilkan. Setiap jenis limbah memiliki karakteristik fisik dan kimiawi berbeda, seperti kandungan serat, selulosa, lignin, dan polifenol, yang dapat memengaruhi sifat mekanik komposit.

Langkah berikutnya adalah pencampuran bahan. Ampas kopi dan teh dicampurkan dengan polimer bio-adhesive glue dalam proporsi tertentu sesuai dengan variasi komposisi yang telah ditentukan. Proses pencampuran dilakukan hingga diperoleh material komposit yang homogen, guna menjamin distribusi partikel pengisi secara merata di dalam matriks polimer.

Gambar 3. Proses Pencampuran

Material yang telah tercampur secara homogen dicetak menjadi spesimen uji sesuai standar ASTM D3039 untuk pengujian tarik komposit.

Gambar 4. Bentuk Spesimen Uji Tarik

Pencetakan menggunakan cetakan khusus agar ukuran dan bentuk spesimen seragam. Selanjutnya, spesimen dikeringkan pada suhu ruang selama 3–4 hari tanpa terkena sinar matahari langsung, guna mencegah deformasi seperti pembengkokan (Bending) yang dapat memengaruhi hasil uji. Setelah kering, setiap spesimen dilapisi resin sebanyak 12 ml sebagai pelindung agar tidak mudah rusak saat pengujian. Terakhir, dilakukan uji tarik untuk mengetahui kekuatan tarik masing-masing komposisi dan menentukan formulasi terbaik.

Gambar 5. Pengujian Tarik Pada Spesimen

Sebagai tahap akhir, komposisi terbaik yang menunjukkan kekuatan tarik tertinggi digunakan untuk pembuatan produk aplikatif dan sesuai dengan hasil uji tarik berupa meja belajar. Produk ini menjadi bentuk pemanfaatan limbah ampas kopi dan teh yang bernilai guna tinggi, sekaligus memperlihatkan potensi aplikatif material komposit ramah lingkungan yang dihasilkan dalam penelitian ini.

# III. Hasil dan Pembahasan

- Hasil Uji Tarik

Hasil uji tarik (tensile test) komposit berbasis limbah kopi dan teh dengan variasi komposisi fraksi berat tertentu. Pengujian dilakukan pada spesimen yang dicetak seragam sesuai standar pengujian yang berlaku ASTM D3039, sehingga perbandingan antarsampel dapat dilakukan secara objektif. Parameter utama yang dianalisis meliputi kuat tarik maksimum (ultimate tensile strength/UTS), tegangan luluh (yield strength), dan regangan putus (elongation at break), disertai pengamatan kurva tegangan–regangan untuk mengidentifikasi perilaku elastis–plastis serta mode kegagalan. Hasil awal menunjukkan bahwa perubahan rasio campuran limbah kopi–teh memengaruhi kemampuan transfer beban dalam matriks, yang tercermin pada pergeseran nilai UTS dan elongasi; komposisi dengan dispersi partikel lebih merata dan ikatan antarmuka (interfacial bonding) lebih baik cenderung menghasilkan peningkatan kekuatan hingga titik optimum, sedangkan kelebihan salah satu filler berpotensi menurunkan performa akibat aglomerasi, void, atau ketidakselarasan serat/partikel. Temuan ini menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme penguatan (reinforcement), efisiensi pemanfaatan limbah, serta implikasinya terhadap desain komposisi yang menyeimbangkan kekuatan dan keuletan material.

Gambar 6. Hasil Spesimen Uji Tarik

Spesimen dibuat dengan empat variasi komposisi, yaitu X:Y = 70:30, X:Y = 50:50, kopi 100% (X=100%, Y=0%), dan teh 100% (X=0%, Y=100%). Pengujian tarik dilakukan untuk memperoleh parameter mekanik utama—kekuatan tarik maksimum (UTS), batas luluh (YS), modulus elastisitas (E), dan elongasi putus sehingga dapat dianalisis pengaruh perbandingan kopi dan teh terhadap respon mekanik material. Hasil pengujian tiap komposisi disajikan pada Grafik dibawah, yang menjadi dasar pembahasan perbandingan performa serta identifikasi komposisi paling optimal untuk pemanfaatan limbah sebagai material komposit.

- Sampel 1

Gambar 7. Grafik Uji Tarik Sampel 1

Sampel 1 dengan komposisi 70% kopi (serat kasar) dan 30% teh (serat halus) menunjukkan perilaku tarik komposit yang cukup kuat sekaligus ulet. Kurva tegangan–regangan naik hampir linear hingga mencapai yield strength sekitar 5,65 MPa pada regangan 2,65%, kemudian terus meningkat sampai tensile strength maksimum (UTS) sekitar 21,82 MPa pada regangan 7%, sebelum menurun perlahan (softening) hingga putus. Serat kopi yang berukuran lebih kasar berperan sebagai penguat utama sehingga mampu menaikkan kekakuan dan tegangan hingga mendekati UTS, sedangkan serat teh yang lebih halus terdispersi di antara serat kopi dan matriks, mengisi celah dan menunda kerusakan antarmuka. Kombinasi serat kasar–halus ini menghasilkan komposit dengan kekuatan tarik cukup tinggi dan ekor kurva pasca-puncak yang panjang, menandakan deformasi pasca-luluh yang bertahap dan sifat daktail yang baik untuk aplikasi non-struktural.

- Sampel 2

Gambar 8. Grafik Uji Tarik Sampel 2

Sampel 2 dengan komposisi 50% kopi (serat kasar) dan 50% teh (serat halus) menghasilkan kurva tegangan–regangan yang tetap daktail dengan kekuatan tarik lebih tinggi. Material mulai luluh pada regangan sekitar 2,6% dengan yield strength ≈ 5,6 MPa, lalu mencapai UTS ≈ 28 MPa pada regangan 9,3% sebelum tegangan menurun perlahan hingga patah. Komposisi kopi–teh yang seimbang membuat serat kasar kopi dan serat halus teh saling mengisi: serat kopi berperan sebagai penguat utama, sedangkan serat teh menutup celah dan memperbaiki ikatan antarmuka sehingga komposit lebih padat dan distribusi tegangan lebih merata. Kondisi ini membuat Sampel 2 mampu menahan tegangan puncak tinggi sekaligus tetap mengalami deformasi pasca-puncak yang bertahap, sehingga sesuai untuk aplikasi non-struktural yang membutuhkan kombinasi kekuatan dan penyerapan energi.

- Sampel 3

Gambar 9. Grafik Uji Tarik Sample 3

Sampel 3 dengan komposisi 100% kopi (serat kasar) menghasilkan kurva tegangan–regangan yang masih daktail, tetapi kekuatan tariknya lebih rendah dibanding sampel dengan campuran kopi–teh. Material mulai menyimpang dari perilaku elastis pada regangan sekitar 4–5% dengan yield strength kira-kira 5,3 MPa, kemudian tegangan naik hingga mencapai tensile strength maksimum (UTS) ≈ 16,9 MPa pada regangan 10,8%, lalu menurun perlahan sampai patah. Karena seluruh pengisi berupa serat kopi yang kasar, struktur komposit cenderung memiliki lebih banyak void dan konsentrasi tegangan di sekitar partikel, sehingga ikatan antarmuka kurang efektif dan beban tidak terdistribusi sebaik pada komposit yang memakai serat teh halus sebagai pengisi. Akibatnya, meskipun sampel ini masih mampu mengalami deformasi pasca-puncak, kapasitas menahan tegangan puncak dan kemampuan menyerap energi lebih rendah dibanding komposit dengan kombinasi kopi–teh yang seimbang.

- Sampel 4

Gambar 10. Grafik Uji Tarik Sample 4

Sampel 4 dengan komposisi 100% teh menunjukkan yield strength ≈ 1,88 MPa (ε ≈ 1,78%) dan tensile strength (UTS) ≈ 10,39 MPa (ε ≈ 6,77%). Kurva memperlihatkan kenaikan tegangan yang cukup cepat pada awal pembebanan, kemudian menurun secara bertahap setelah mencapai titik maksimum. Pola ini mengindikasikan bahwa material memiliki kekuatan tarik relatif rendah dan deformasi plastis yang terbatas, sejalan dengan karakter serat teh yang lebih rapuh dan kurang kaku dibandingkan serat kopi. Dengan demikian, komposisi 100% teh menghasilkan biokomposit yang kurang kuat dan kurang lentur sehingga tidak disarankan untuk aplikasi dengan tuntutan ketahanan mekanik tinggi, tetapi masih berpotensi dimanfaatkan pada produk ringan atau komponen non-struktural berbasis biokomposit.

Setelah dilakukan uji tarik pada seluruh variasi komposisi biokomposit berbasis limbah kopi dan teh, data hasil pengukuran tegangan, regangan, yield strength, dan tensile strength masing-masing sampel kemudian diolah dan dirangkum sehingga diperoleh nilai karakteristik mekanik utama, yang secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini sebagai dasar untuk analisis dan perbandingan performa tarik antar sampel.

Tabel 2. Hasil Uji Tarik

| Sampel | Komposisi Kopi : Teh | Yield Strength (MPa) | Regangan YS εᵧ (%) | UTS (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70% kopi : 30% teh | 5,65 | 2,65 | 21,82 |
| 2 | 50% kopi : 50% teh | 5,60 | 2,6 | 28,00 |
| 3 | 100% kopi | 5,30 | 4 | 16,90 |
| 4 | 100% teh | 1,88 | 1,78 | 10,39 |

Untuk memudahkan analisis, perbandingan respon tegangan–regangan keempat variasi komposisi disajikan pada gambar grafik di bawah ini. Grafik tersebut memperlihatkan kurva uji tarik Sampel 1, Sampel 2, Sampel 3, dan Sampel 4 dalam satu plot, sehingga kecenderungan perubahan tegangan terhadap regangan, posisi tegangan maksimum (UTS), serta perilaku softening pasca-puncak dapat dibandingkan secara langsung antar-sampel.

Gambar 11. Grafik Perbandingan Setiap sample

# IV. Simpulan

Komposisi kopi–teh terbukti sangat memengaruhi sifat tarik biokomposit. Sampel 2 (50% kopi–50% teh) memberikan kinerja terbaik dengan UTS tertinggi dan deformasi pasca-puncak yang tetap daktail karena serat kasar kopi dan serat halus teh saling mengisi dan memadatkan struktur. Sampel 1 (70% kopi–30% teh) masih kuat dan ulet, tetapi sedikit di bawah Sampel 2, sedangkan Sampel 3 (100% kopi) hanya menghasilkan kekuatan tarik sedang akibat banyaknya void dan konsentrasi tegangan. Sampel 4 (100% teh) memiliki kekuatan dan kelenturan paling rendah, sehingga lebih cocok untuk aplikasi biokomposit non-struktural ringan; secara umum, komposisi seimbang kopi–teh memberikan kompromi terbaik antara kekuatan dan keuletan.

# Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Ayah dan Ibu atas dukungan, kasih sayang, dan doa tak pernah putus selama studi Teknik Mesin. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebahagiaan berlimpah. Terima kasih juga kepada teman-teman seangkatan Teknik Mesin atas persahabatan, diskusi mesin, dan dukungan yang membuat kuliah lebih menyenangkan. Khususnya, Bhima, terima kasih atas bantuan proyek dan motivasi.

# Referensi

[1]	M. Eka Hermiansyah, S. Junus, I. Sholahuddin, D. Dwi Laksana, and Y. Alditya Nugraha, “PENGARUH JUMLAH LAMINA FIBERGLASS TERHADAP KEKUATAN TARIK KOMPOSIT SPENT COFFEE GROUND DENGAN METODE VACUUM MOLDING,” 2018.

[2]	E. Sholichah, R. Apriani, D. Desnilasari, M. A. Karim, and H. Hervelly, “BY-PRODUCT KULIT KOPI ARABIKA DAN ROBUSTA SEBAGAI SUMBER POLIFENOL UNTUK ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI,” Jurnal Industri Hasil Perkebunan, vol. 14, no. 2, p. 57, Dec. 2019, doi: 10.33104/jihp.v14i2.5195.

[3]	N. Sumadewi, D. Puspaningrum, and N. Adisanjaya Fakultas Ilmu Kesehatan Sains dan Teknologi Universitas Dhyana Pura, “PKM PEMANFAATAN LIMBAH KOPI DI DESA CATUR KABUPATEN BANGLI,” 2020.

[4]	A. M. Kusumah, W. Christian, T. Marsilam Siregar, M. Cornelia, and K. Natania, “Pembuatan Kemasan Biokomposit Berbasis PVA (Polyvinyl Alcohol) dan Limbah Kulit Kopi,” TEKNOTAN, vol. 17, no. 3, 2023, doi: 10.24198/jt.vol17n3.10.

[5]	R. Z. S. Ella Melyna, “Pengaruh Perlakuan Ekstraksi Limbah Ampas Kopi terhadap Sifat Mekanis Komposit Bermatriks Polipropilena,” Jurnal Rekayasa Material, Manufaktur dan Energi, vol. 6, no. 2, Sep. 2023, doi: 10.30596/rmme.v6i2.14920.

[6]	A. Maghfirah, H. Meilanda, E. Marlianto, D. Mulkan, and I. Nst, “PEMANFAATAN SERAT CANGKANG KULIT KOPI DALAM PEMBUATAN BETON POLIMER DENGAN RESIN POLYESTER SEBAGAI PEREKAT,” vol. 3, no. 2, pp. 51–61, 2019.

[7]	J. L. Ferracane, “Resin composite - State of the art,” Jan. 2011. doi: 10.1016/j.dental.2010.10.020.

[8]	D. Dwi Laksana, A. Syuhri, H. Nurdiansyah, and M. Abduh, “PENGARUH UKURAN PARTIKEL LIMBAH KOPI TERHADAP KARAKTERISASI SIFAT MEKANIK PADA PANEL KOMPOSIT,” 2017.

[9]	F. A. Spitznagel, S. D. Horvath, P. C. Guess, and M. B. Blatz, “Resin bond to indirect composite and new ceramic/polymer materials: A review of the literature,” Nov. 01, 2014. doi: 10.1111/jerd.12100.

[10]	E. Melyna and A. Rais Jibalautada Hamidatu Rabbi, “Penambahan Limbah Ampas Kopi dengan Perlakuan Alkalisasi KOH pada Komposit Bermatriks Polipropilena,” J Teknol, vol. 11, no. 2, May 2024, doi: 10.31479/jtek.v11i2.310.

[11]	Anne Peutzfeldt, “Resin composites in dentistry: the monomer systems,” 2017.

Conﬂict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or ﬁnancial relationships that could be construed as a potential conﬂict of interest.