Tabel 1. Material Properti Baja Karbon ASTM A36 Dan Stainless Steel 316

| Material | Yield Point (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) | Modulus of Elasticity (Gpa) | Density (Kg/m3) | Temperature Melting (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM A36 Steel | 250 | 515 | 193 | 7.850 | 1.425 – 1.540 |
| Stainless Steel 316 | 332 | 673 | 165 | 8.000 | 1.375 – 1.400 |

Tabel 2. Parameter Proses pengelasan Dissimilar Metal Welding.

| No, spc | Kuat Arus (A) | Pengelasan | Uji Liquid Penetrant | Uji Cacat Pengelasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 1 | - | - |
| 2 | 80 | 2 | - | - |
| 3 | 80 | 3 | - | - |
| 4 | 100 | 1 | - | - |
| 5 | 100 | 2 | - | - |
| 6 | 100 | 3 | - | - |
| 7 | 120 | 1 | - | - |
| 8 | 120 | 2 | - | - |
| 9 | 120 | 3 | - | - |

Tabel 3. Data Pengujian Liquid Penetrant

| No. Spc | Indikasi Rounded (Diameter mm) | Indikasi Linier (Panjang dan Lebar mm) | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- |
| 80A (1) | Cacat Rounded L = 10 mm, W = 5 mm | - | Relevan Semua |
| 80A (2) | ø = 2 mm | - | Non Relevan |
| 80A (3) | Cacat Rounded, ø = 3 mm Cacat Rounded, ø = 3 mm | - | Non Relevan |
| 100A (1) | - | - | Tidak Ada Indikasi |
| 100A (2) | Cacat Rounded, ø = 6 mm Cacat Rounded, ø = 8 mm | - | Relevan Semua |
| 100A (3) | - | - | Tidak Ada Indikasi |
| 120A (1) | Cacat Rounded, L = 12mm, W = 6 mm |  | Relevan Semua |
| 120A (2) | Cacat Rounded, ø = 1 mm | - | Non Relevan |
| 120A (3) | - | - | Tidak Ada Indikasi |