Tabel 1. Parameter Proses pengelasan Dissimilar Metal Welding.

| No, spc | Kuat Arus (A) | Pengelasan | Uji Kekuatan Impak | Uji Kekerasan Vikers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 1 | - | - |
| 2 | 80 | 2 | - | - |
| 3 | 80 | 3 | - | - |
| 4 | 100 | 1 | - | - |
| 5 | 100 | 2 | - | - |
| 6 | 100 | 3 | - | - |
| 7 | 120 | 1 | - | - |
| 8 | 120 | 2 | - | - |
| 9 | 120 | 3 | - | - |

Tabel 2. Data Hasil Pengujian Impak

| No. Spc | Kuat Arus (A) | Pengelasan | E (Joule) | IS (Joule/mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 80 | 1 | 2.952 | 0.074 |
| 2. | 80 | 2 | 4.145 | 0.104 |
| 3. | 80 | 3 | 3.825 | 0.096 |
| 4. | 100 | 1 | 4.465 | 0.112 |
| 5. | 100 | 2 | 5.433 | 0.136 |
| 6. | 100 | 3 | 5.514 | 0.138 |
| 7. | 120 | 1 | 2.479 | 0.062 |
| 8. | 120 | 2 | 2.243 | 0.056 |
| 9. | 120 | 3 | 4.465 | 0.112 |

Tabel 3. Hasil Pengujian Kekerasan Vikers Spesimen 6

| Posisi | Hardness Vikers (HV) |
| --- | --- |
| BM 1 (stainless steel) | 74.8 |
| HAZ 2 (stainless steel) | 77.2 |
| WM 3 (weld metal) | 69.2 |
| HAZ 4 (ASTM A36) | 75.3 |
| BM 5 (ASTM A36) | 71.7 |
| Rata - rata | 73.64 |

Tabel 4. Hasil Pengujian Kekerasan Vikers Spesimen 8

| Posisi | Hardness Vikers (HV) |
| --- | --- |
| BM 1 (stainless steel) | 72.9 |
| HAZ 2 (stainless steel) | 76.7 |
| WM 3 (weld metal) | 69.3 |
| HAZ 4 (ASTM A36) | 72 |
| BM 5 (ASTM A36) | 73.8 |
| Rata - rata | 72.94 |