Tabel 1. Parameter Proses pengelasan Shielded Metal Arc Welding (SMAW).

| No. spc | Kuat Arus (A) | Posisi Pengelasan | Uji kekuatan Tarik | Uji Kekuatan Impak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 80 | 1 G | - | - |
| 2. | 80 | 2 G | - | - |
| 3. | 80 | 3 G | - | - |
| 4. | 100 | 1 G | - | - |
| 5. | 100 | 2 G | - | - |
| 6. | 100 | 3 G | - | - |
| 7. | 120 | 1 G | - | - |
| 8. | 120 | 2 G | - | - |
| 9. | 120 | 3 G | - | - |

Tabel 2. Data Uji Tarik

| No. Spc | Kuat Arus (A) | Posisi Pengelasan | Tegangan (Kgf/mm2) | Regangan | Modulus Elastisitas (Kgf/ mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 80 | 1G | 9.639 | 0.018 | 535.5 |
| 2. | 80 | 2G | 8.406 | 0.036 | 233.5 |
| 3. | 80 | 3G | 9.549 | 0.027 | 353.66 |
| 4. | 100 | 1G | 18.304 | 0.016 | 1144 |
| 5. | 100 | 2G | 20.005 | 0.011 | 1818.63 |
| 6. | 100 | 3G | 10.137 | 0.007 | 1448.14 |
| 7. | 120 | 1G | 19.09 | 0.007 | 2727.14 |
| 8. | 120 | 2G | 22.993 | 0.01 | 2299.3 |
| 9. | 120 | 3G | 10.36 | 0.012 | 863.33 |

Tabel 3. Data Uji Impak

| No. Spc | Kuat Arus (A) | Posisi Pengelasan | E (Joule) | IS (Joule/mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 80 | 1G | 40.576 | 0.051 |
| 2. | 80 | 2G | 25.585 | 0.032 |
| 3. | 80 | 3G | 3.825 | 0.005 |
| 4. | 100 | 1G | 36.928 | 0.046 |
| 5. | 100 | 2G | 23.735 | 0.030 |
| 6. | 100 | 3G | 5.758 | 0.007 |
| 7. | 120 | 1G | 34.429 | 0.043 |
| 8. | 120 | 2G | 27.434 | 0.034 |
| 9. | 120 | 3G | 8.304 | 0.010 |