Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Material dan proses | Parameter yang dianalisis | Metode | Respons/temuan utama | Perbedaan dengan penelitian ini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fetecau dan Stan [18] | Komposit PTFE; pembubutan menggunakan pahat PCD | Kecepatan potong, feed rate, kedalaman potong, radius pahat | Eksperimen dan analisis statistik | Feed rate dan kedalaman potong berpengaruh signifikan terhadap gaya potong dan kualitas permukaan | Menggunakan PTFE komposit dan menitikberatkan gaya potong serta pengaruh geometri pahat |
| 2 | Ansari et al. [19] | PTFE berpengisi perunggu dan MoS₂ | Kecepatan, pemakanan, kedalaman potong | Eksperimen | Parameter pemotongan memengaruhi gaya potong dan kekasaran permukaan | Benda kerja bukan PTFE murni dan tidak menerapkan optimasi Taguchi secara lengkap |
| 3 | Raj et al. [20] | Batang PTFE; pembubutan | Kecepatan potong, feed rate, kedalaman potong | Taguchi L9 dan ANOVA | Mengidentifikasi kombinasi parameter yang memengaruhi kinerja pembubutan PTFE | Fokus respons mencakup kinerja pemotongan/MRR, bukan khusus minimisasi Ra |
| 4 | Subramanian et al. [21] | Batang silindris PTFE | Kecepatan, pemakanan, kedalaman potong | Eksperimen dan ANOVA | Menunjukkan adanya pengaruh parameter terhadap kekasaran permukaan | Belum menekankan analisis S/N dan validasi kondisi optimum secara komprehensif |
| 5 | Sanci et al. [22] | PTFE dengan 25% karbon dan 25% serat kaca | Kecepatan potong, pemakanan, kedalaman potong | Optimasi dan pemodelan ANN | Kondisi optimum berbeda menurut jenis bahan pengisi | Material komposit memiliki sifat pemotongan berbeda dari PTFE murni |
| 6 | Ramadhani et al. [23] | PTFE murni; pembubutan konvensional | Putaran spindel dan feed rate; kedalaman potong tetap | Eksperimen | Ra terendah 3,132 µm pada kecepatan lebih tinggi dan feed 0,1 mm/rev | Kedalaman potong tidak divariasikan dan tidak menggunakan metode Taguchi |
| 7 | Azzi et al. [24] | PTFE murni; pembubutan | Kecepatan potong, feed rate, kedalaman potong | Taguchi L27, ANOVA, RSM, ANN, dan DF | Feed rate berkontribusi 90,02% terhadap Ra; dilakukan optimasi kualitas dan produktivitas | Menggunakan pemodelan dan optimasi multirespons yang lebih kompleks; penelitian ini difokuskan pada Ra |
| 8 | Ni et al. [25] | PTFE murni; pembubutan | Kondisi pemotongan | Analisis kemampuan pemesinan | Parameter memengaruhi MRR, energi pemotongan, dan mekanisme pembentukan geram | Tidak berfokus pada optimasi kekasaran menggunakan Taguchi |
| 9 | Ying et al. [26] | PTFE; proses pemotongan | Parameter pemotongan | Eksperimen mekanisme pemotongan | Parameter memengaruhi gaya, geram, stabilitas, dan kualitas pemesinan | Berorientasi pada karakteristik mekanisme pemotongan, bukan rancangan parameter optimum |
| 10 | Nalbant et al. [27] | Baja AISI 1030; pembubutan | Radius pahat, feed rate, kedalaman potong | Taguchi dan ANOVA | Radius pahat dan feed rate merupakan faktor dominan terhadap Ra | Material logam; digunakan sebagai dasar metodologis Taguchi |

Tabel 2. Faktor dan level Parameter Pembubutan

| Kode | Faktor Proses | Satuan | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Kecepatan putar spindel (N) | rpm | 210 | 260 | 360 |
| B | Feed rate (F) | mm/rev | 0,06 | 0,10 | 0,18 |
| C | Kedalaman pemotongan (Ap) | mm | 0,20 | 0,35 | 0,50 |

Tabel 3. Matriks Ortogonal Taguchi L9

| No. eksperimen | Kecepatan putar spindel (rpm) | Feedrate (mm/rev) | Kedalaman pemotongan (mm) | Kekasaran permukaan (Ra) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210 | 0,06 | 0,20 | - | - | - |
| 2 | 210 | 0,10 | 0,35 | - | - | - |
| 3 | 210 | 0,18 | 0,50 | - | - | - |
| 4 | 260 | 0,06 | 0,35 | - | - | - |
| 5 | 260 | 0,10 | 0,50 | - | - | - |
| 6 | 260 | 0,18 | 0,20 | - | - | - |
| 7 | 360 | 0,06 | 0,50 | - | - | - |
| 8 | 360 | 0,10 | 0,20 | - | - | - |
| 9 | 360 | 0,18 | 0,35 | - | - | - |

Tabel 4. Hasil Pengukuran Kekasaran (Ra)

| No. Spc | Kecepatan putar spindel (rpm) | Feed rate (mm/rev) | Kedalaman pemotongan (mm) | Kekasaran permukaan (Ra) |  |  | Rata-rata (Ra) | S/N Ratios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210 | 0,06 | 0,20 | 0,98 | 0,967 | 3,338 | 1,761667 | -6,3808 |
| 2 | 210 | 0,10 | 0,35 | 0,931 | 0,985 | 4,447 | 2,121 | -8,5759 |
| 3 | 210 | 0,18 | 0,50 | 0,918 | 0,993 | 2,76 | 1,557 | -4,9814 |
| 4 | 260 | 0,06 | 0,35 | 7,314 | 1,047 | 3,119 | 3,826667 | -13,3122 |
| 5 | 260 | 0,10 | 0,50 | 8,374 | 0,802 | 3,939 | 4,371667 | -14,5880 |
| 6 | 260 | 0,18 | 0,20 | 8,032 | 0,771 | 3,886 | 4,229667 | -14,2710 |
| 7 | 360 | 0,06 | 0,50 | 3,779 | 5,17 | 4,706 | 4,551667 | -13,2329 |
| 8 | 360 | 0,10 | 0,20 | 3,743 | 5,17 | 5,17 | 4,694333 | -13,5198 |
| 9 | 360 | 0,18 | 0,35 | 3,833 | 4,849 | 4,742 | 4,474667 | -13,0600 |

Tabel 5. Hasil ANOVA Rasio S/N Kekasaran Permukaan

| Sumber variasi | DF | Seq SS | Kontribusi (%) | Adj SS | Adj MS | F-value | P-value | Interpretasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kecepatan putaran spindel, N | 2 | 99,430 | 92,94 | 99,4301 | 49,7151 | 32,76 | 0,030 | Berpengaruh signifikan |
| Feed rate, F | 2 | 3,734 | 3,49 | 3,7338 | 1,8669 | 1,23 | 0,448 | Tidak signifikan |
| Kedalaman pemotongan, Ap | 2 | 0,787 | 0,74 | 0,7869 | 0,3934 | 0,26 | 0,794 | Tidak signifikan |
| Galat (error) | 2 | 3,035 | 2,84 | 3,0353 | 1,5176 | – | – | Variasi yang tidak dijelaskan model |
| Total | 8 | 106,986 | 100,00 | – | – | – | – | – |