|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Spesimen** | **P (N)** | **σ**  **(N/mm2)** | *L* **(mm)** | **Eb (Mpa)** |
| (0%) | 551,133 | 184,117 | 15,59 | 0,578 |