|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sudut** | **Percobaan** | **Jenis percobaan** | **Hasil** | **Keterangan** | **Result (ra)** |
| 1 | 180 | 1 | Dengan sunblasting | Ada kavitasi | Permukaan halus | 1,440 |
| 2 | 180 | 2 | Dengan sunblasting | Ada kavitasi | Permukaan halus | 1,388 |
| 3 | 45 | 3 | Dengan sunblasting | Ada kavitasi | Permukaan halus | 2,277 |
| 4 | 45 | 4 | Dengan sunblasting | Ada kavitasi | Permukaan halus | 1,925 |
| 5 | 90 | 1 | Dengan sunblasting | Tidak ada kavitasi | Permukaan halus | 3,329 |
| 6 | 90 | 2 | Dengan sunblasting | Tidak ada kavitasi | Permukaan halus | 2,355 |
| 7 | 90 | 3 | Tanpa sunblasting | Tidak ada kavitasi | Pin hole | 20,68 |
| 8 | 90 | 4 | Tanpa sunblasting | Tidak ada kavitasi | Pin hole | 25,79 |