Tabel 1. Variasi Parameter Proses

| Kode Spesimen | Arus | Media Pendingin |
| --- | --- | --- |
| A1 | 110 A | Air |
| A2 | 110 A | Air |
| A3 | 110 A | Air |
| U1 | 110 A | Udara |
| U2 | 110 A | Udara |
| U3 | 110 A | Udara |
| O1 | 110 A | Oli |
| O2 | 110 A | Oli |
| O3 | 110 A | Oli |

Tabel 2. Dimensi Area Pengecekan Spesimen

| Content | P | L | t |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensi(mm) | 75 | 40 | 4.5 |

Tabel 3. Data Hasil Uji Kekerasan Spesimen

|  | Kode | Arus | Quenching | Hasil Uji kekerasan (HRB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Weld Metal | HAZ | Base Metal |
|  | O1 | 110A | Oli | 67.22 | 88.38 | 82.25 |
|  | O2 | 110A |  | 72.4 | 88.5 | 80.22 |
|  | O3 | 110A |  | 66.82 | 84.45 | 79.20 |
| Average |  |  |  | 68.81 | 87.11 | 80.56 |
|  | U1 | 110A | Udara | 60.05 | 82.73 | 79.22 |
|  | U2 | 110A |  | 60.23 | 84.33 | 80.9 |
|  | U3 | 110A |  | 66.55 | 80.55 | 80.7 |
| Average |  |  |  | 62.28 | 82.54 | 80.27 |
|  | A1 | 110A | Air | 73.8 | 88.9 | 81.72 |
|  | A2 | 110A |  | 75.23 | 90.12 | 81.97 |
|  | A3 | 110A |  | 75.95 | 91.33 | 80.45 |
| Average |  |  |  | 74.99 | 90.12 | 81.38 |

Tabel 4. Data Hasil Uji Mikrostruktur Spesimen

|  | Variasi Pendinginan | Titik Pengujian | Sebelum Pengelasan |  | Setelah Pengelasan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ferrite (%) | Pearlite (%) | Ferrite (%) | Pearlite (%) |
|  | Oli | HAZ | 55 | 45 | 40 | 60 |
|  |  | Logam Las | - | - | 89 | 11 |
|  |  | Base Metal | 55 | 45 | 43 | 57 |
|  | Air | HAZ | 55 | 45 | 25 | 75 |
|  |  | Logam Las | - | - | 77 | 23 |
|  |  | Base Metal | 55 | 45 | 31 | 69 |
|  | Udara | HAZ | 55 | 45 | 51 | 49 |
|  |  | Logam Las | - | - | 96 | 4 |
|  |  | Base Metal | 55 | 45 | 52 | 48 |