Tabel 1. Hasil Uji Tekan Sandwich Panel

| Perbandingan Komposisi | Gaya (N) | Luas Penampang (mm) | Tegangan σ (Mpa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50:50 Komposisi 1 Percobaan 1 | 86,24 | 169 | 0,511 |
| 50:50 Komposisi 1 Percobaan 2 | 86,30 | 169 | 0,515 |
| 50:50 Komposisi 1 Percobaan 3 | 86,28 | 169 | 0,513 |
| Rata – Rata | 86,27 | 169 | 0,513 |
| 70:30 Komposisi 2 Percobaan 1 | 192,08 | 169 | 1,14 |
| 70:30 Komposisi 2 Percobaan 2 | 192,05 | 169 | 1,12 |
| 70:30 Komposisi 2 Percobaan 3 | 192,06 | 169 | 1,13 |
| Rata – Rata | 192,06 | 169 | 1.13 |
| 60:40 Komposisi 3 Percobaan 1 | 11,76 | 169 | 0,695 |
| 60:40 Komposisi 3 Percobaan 1 | 11,78 | 169 | 0,697 |
| 60:40 Komposisi 3 Percobaan 1 | 11,79 | 169 | 0,698 |
| Rata – Rata | 11,77 | 169 | 0,696 |

Tabel 2. Lebar Penampang Spesimen

| No | L₀ | L₁ | ∑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 150 | 170 | 0,118 |
| 2. | 150 | 170 | 0,118 |
| 3. | 150 | 170 | 0,118 |