Tabel 1. Variasi Parameter Proses Pengelasan

| No. Spc | Kuat Arus (A) | Pendingin | Uji Impact (Joule/mm2) | Analisis Faktografi (<°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | Air | - | - |
| 2 | 80 | Udara | - | - |
| 3 | 80 | Olie | - | - |
| 4 | 100 | Air | - | - |
| 5 | 100 | Udara | - | - |
| 6 | 100 | Olie | - | - |
| 7 | 120 | Air | - | - |
| 8 | 120 | Udara | - | - |
| 9 | 120 | Olie | - | - |

Tabel 2. Hasil Pengujian kekuatan Impact dan Hasil Perhitungan kekuatan Impact

| No. Spc | Kuat Arus (A) | Pendingin | E (Joule) | IS (Joule/mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | air | 46.061 | 0.576 |
| 2 | 80 | udara | 48.458 | 0.606 |
| 3 | 80 | olie | 35.951 | 0.449 |
| 4 | 100 | air | 38.363 | 0.480 |
| 5 | 100 | udara | 48.681 | 0.609 |
| 6 | 100 | olie | 33.766 | 0.422 |
| 7 | 120 | air | 27.874 | 0.348 |
| 8 | 120 | udara | 25.549 | 0.319 |
| 9 | 120 | olie | 36.976 | 0.462 |