**Hasil Pengujian**

| **Jenis Plastik** | **Massa Masuk (kg)** | **Massa Keluar (kg)** | **Waktu (menit)** | **Bensin (L)** | **Laju Pencacahan (kg/jam)** | **Ef. Massa (%)** | **Konsumsi Bahan Bakar (L/jam)** | **Ef. Bahan Bakar (kg/L)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PET | 1,0 | 0,98 | 12,78 | 0,192 | 4,60 | 98,0 | 0,90 | 5,11 |
| HDPE | 0,6 | 0,588 | 6,53 | 0,085 | 5,40 | 98,0 | 0,78 | 6,93 |
| PP | 0,5 | 0,49 | 5,65 | 0,075 | 5,20 | 98,0 | 0,80 | 6,50 |
| LDPE | 0,5 | 0,49 | 7,17 | 0,102 | 4,10 | 98,0 | 0,85 | 4,82 |